极柱焊接机技术要求

# 功能说明

适用于铝壳电芯模组串联铝排激光焊接机自动化作业，设备模块化设计，可独立工作。

# 供货明细

乙方提供整套激光及辅助设备，包含：激光发生器6000W、焊接头、光纤、控制系统、水冷机、除尘机、稳压器等。

# 设备功能要求

# 激光发生器：

- 功率：4000W+2000W；

- 波长：1070-1080nm；

- 工作时长：全时出光

# 光纤：

# 配合环形光斑的光纤，内径50um，外径150um，长度以实际需求为准（原则上不小于10米），但必须有1m以上的预留，且在设备运动过程中，光纤弯曲程度<于其最小折弯半径；

# 冷水机：

# 提供焊接头及激光发生器的冷却，水冷系统的故障需要直接接入激光焊接集成设备，并且分级别管控报警信号，一旦有严重故障，并且停止激光发生器的工作；

# 振镜头：

# 焊接范围：大于100*100mm；振镜头能够自身检测是否硬件或者软件卡死，一旦卡死，则必须立即互锁住激光发生器；

# 配合PLC编程可实现多文档焊接；

# 配焊接控制软件，用户可自绘图形；

# 除尘机：工业级防爆除尘机；

# 控制系统：

# 整套系统需对接甲方的焊接设备，能够提供对接所有的技术内容及安装调试服务，对接后实现焊接设备的自动控制，在不进行与甲方的焊接设备对接时，本标段的设备可实现独立手动焊接，相关的硬件由乙方设计提供；

# 焊接要求：焊缝拉力≥800N，熔深0.8~2.5mm，熔宽1.2~3mm，并且过程能力CPK≥1.67；

# 供货说明

# 设备具备但不限于以上功能要求的所有内容；

# 软件及其控制系统要求

# 操作界面：软件操作界面为中文，操作简单易上手；

# 设备所安装的程序不允许加密。

# 安全及标准化技术要求

# 设备的安全防护装置应齐全可靠。设备所配备防护装置、管道应按国家或行业有关标准设计、制作，并涂刷安全警示色。设备旋转部位应配有防护罩，设备的危险部位应有明显的安全警示标志；

# 设备所有外露可导电部分均应可靠接地，设备控制柜电源端预留统一接地端子。设备控制电源一律采用DC24V或符合生产国标准的安全电压。设备局部照明（如具备）必须采用36V、24V或其它符合生产国标准的安全电压；

# 控制柜、控制箱、操作箱、接线盒等电气部件防护等级应达到国家相关标准要求，柜门、箱门密封严密锁闭良好，使用专用钥匙开启，所有进出线口应使用电缆密封管防护；

# 设备的电气部分应接线规范，电气柜内相线颜色正确、标识清晰。中性线必须选用蓝色，保护接地线必须选用黄绿双色线；

# 金属粉尘要求：

# 铝型材、链条、轴承及其他机械结构不能有金属碎屑产生；

# 设备发货前必须将所有加工时产生的金属屑清洁干净；

# 关键元器件清单

设备采用的元器件不低于下表所列品牌品质的产品(未做具体说明的元器件需采用国际一线品牌），如有特殊配件需采用其他品牌，需经甲方同意后方可采用。

| No | 名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC | 西门子/三菱/基恩士 |  |
| 2 | 触摸屏 | PROFACE/西门子/三菱 |  |
| 3 | 连续激光器 | IPG/通快 |  |
| 4 | 振镜激光头 | scanlab/瑞雷/通快/IPG |  |
| 5 | 电脑及工控机 | 联想/研华 |  |

# 提供的特殊备件，等甲方需求时在提供

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光头保护镜片 | 2片 |  |
| 2 | 准直镜片 | 1片 |  |

# 资料需求

- 设备操作说明书（纸质及电子版各一份）

- 电气图

- 电脑、PLC原程序

- 电源说明书

- 易损件清单1份（注明易损件的型号、材料及供应商等信息）

# 安装调试

# 安装

- 设备运输由乙方负责，乙方设备进入甲方安装地点，拆箱搬运时需派指导人员进行指导，设备到货卸车搬运及就位由乙方负责，由双方协商进行；

- 设备动力电安装完成后，由甲乙双方专业人员确认后方可送电。未经甲方电力专业人员确认擅自对该设备进行送电并出现事故的，由该送电人员所在公司承担一切损失，线缆采用三相五线制；

- 工程界面

| 序号 | 工程内容 | 甲方 | 乙方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备到厂卸车 |  | √ |
| 2 | 设备到场拆箱 | 确认 | √ |
| 3 | 设备搬运就位 |  | √ |
| 4 | 设备定位划线 | 提供位置 | √ |
| 5 | 机械组装 |  | √ |
| 6 | 管路安装（二次配） |  | √ |
| 7 | 调试 |  | √ |

# 调试

- 设备调试过程中出现的质量问题经多次反馈后乙方仍无改善或同一质量问题反复发生，乙方仍未有效改善的，导致甲方备件、工时、停线等全部损失由乙方承担；

- 乙方人员在甲方厂对设备进行安装调试期间应遵守甲方外来施工、维修人员管理办法，遵守甲方的各项管理办法，出现违纪情况，按照甲方公司的相关制度进行处罚；

- 设备调试完成后、设备功能符合合同和技术协议的有关规定、达到量产的能力。

- 调试完成条件：

- 确认各单元机械部分设计及功能是否符合协议要求。

- 确认各单元电气部分设计及功能是否符合协议要求。

- 产品质量达到协议要求。

# 设备验收标准

# 在乙方发货前，应进行预验收，预验收设备整体，需整体运行，并满足整体的工艺流程，乙方组装调试完成提前一周通知甲方到乙方进行预验收，甲方人员到达乙方现场对设备外观、设备结构、设备基本运行及功能等项目进行验收，设备预验收后双方需签订《预验收发货认可书》，如乙方在未签订《预验收发货认可书》情况下进行发货，甲方有权拒收，所造成的损失由乙方承担。

# 设备发货

- 设备包装需要做好防水防潮处理（执行出口到中国国家的相关标准），设备包装木箱需要满足叉车和吊车装卸，木箱外部明确标识货物包装信息，叉车位。如果外部破损或者不符合规定，甲方有权拒收。如果此原因导致延期到货，按照延期到货违约责任处理，责任由乙方负责承担。

- 乙方发货前必须通知甲方人员，内容包括：物流信息、物流单号等，如果由于不可抗力因素导致延期，应提前通知甲方，否则按照延期到货处理。

- 设备保险必须齐全，如果在运输过程中导致货物破损，锈蚀等现象，相关成本损失由乙方承担。

# 正式验收内容

- 设备外观、结构、技术指标、工艺指标，设备连续运行的稳定性。

- 在设备运转过程中，对产品的尺寸、外观等进行检验，满足工艺要求。同时考察设备的稼动率、合格率和产能等技术要求指标。

# 正式验收方式

设备连续运行三个月后启动验收，正常操作情况下无系统故障，各项性能达到技术协议指标视为验收合格。如果验收不合格，乙方对设备进行改造（改造周期不超过1个月）和调试，验收合格，双方签字交接。如设备经过改造后仍无法满足技术要求，则视为验收不合格，设备退货或者双方协商有条件解决。

# 售后服务

# 设备最终验收合格签字后，质保期 12 个月，质保期内设备出现故障，2小时内响应，48小时内到厂。质保期外设备出现故障，乙方及时修理，仅收取成本费。

# 质保期内由于设备本身硬件问题和软件问题，厂家免费到厂解决，质保期后由于设备软件缺陷问题，免费负责升级。

# 质保期后期免费到厂服务解决问题：5次/台设备。

# 在质保期内，所有的由于零部件低质、差的工艺造成的设备质量问题，乙方均无条件进行免费维修和更换。甲方在乙方的要求下可将损坏的零件退还给乙方，乙方应支付由此产生的费用。对其它原因造成的器件损坏，乙方有义务对损坏的产品作有偿更换。乙方有责任对设备在必要的时进行定期维护和修理。

# 软件升级及故障

乙方有责任及时向甲方通报软件升级情况，并应免费提供软件升级服务。如由于软件原因发生严重故障造成设备不能工作，乙方应终身免费安装，或将软件源程序无偿转让给甲方。

# 备件服务

①乙方提供的产品应是全新的、未经使用过的原厂设备。

②乙方应备有充足的备件、配件，可及时向甲方提供技术服务和备件服务。

③乙方应出具书面声明（由乙方单位的法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章），保证对所有设备所需配件提供至少三年的备件和技术支持。

④对关键的、重要的机械零部件（如管路、阀体、工装、模具等）、电气、电子元件、易损件应列出明细表，指明所用原材料、部件规格型号、品牌、制造设备制造方等相关信息，并附上零部件质量保证文件及说明书和（或）部件图纸等相关资料，便于甲方自行或向设备制造方购买时交流确认。

# 在质量保证期结束后，乙方有责任对其设备终身技术服务。

# 其它

# 本技术协议及其附件作为设备制造和验收的依据与设备采购合同同等有效。

# 本协议一式叁份，甲方两份乙方壹份，经双方签字盖章后生效。

# 本技术协议未尽事宜双方友好协商解决。